应用CSA抗裂防水剂

设计施工指南

唐山北极熊建材有限公司

目  录

- 总则

- 术语

- CSA抗裂防水的混凝土的特点

- 设计注意事项

- 混凝土材料的选择

- 配合比

- 混凝土制造和运输

- 混凝土浇筑和养护

- 施工缺陷的处理措施

前言

随着我国施工技术的进步和施工机械化现代化水平的提高，我国大城市广泛采用了商品泵送混凝土浇筑混凝土，混凝土坍落度大；而我国的建筑日新月异，结构趋向复杂化、功能化、超长、超高方向发展，大体积混凝土增多；而目前水泥过细、早期强度高等现象比较普遍，造成混凝土水化热集中，受到施工现场条件等因素的限制，养护措施无法切实到位。以上种种原因导致混凝土工程的裂缝比较严重，不但影响结构的耐久性，且影响了新建工程的品质，甚至引起纠纷，因此，需要新材料、新技术来解决。

CSA抗裂防水剂除了具有防水剂的密实功能外，更注重混凝土的裂缝控制。CSA抗裂防水剂不仅含有硬化后的混凝土收缩补偿功能，而且具有混凝土塑性收缩的补偿功能；不仅依靠钙矾石晶体填充堵塞混凝土毛细孔，而且加入了其它的有机和无机防水组分，依靠其“双膨胀”、“双防水”特性，使混凝土抗裂、防渗功能进一步提高。

为了便于工程界正确应用CSA抗裂防水剂，特制定本指南。

1 总则

1.1 CSA抗裂防水剂适用于混凝土结构自防水工程、超长结构无缝施工工程、大体积混凝土工程、后浇带等，亦适用于一些有裂缝控制要求的工程。

本指南不适用于环境温度长期处于80℃以上的钢筋混凝土工程。

1.2 本指南旨在为设计和施工人员提供CSA抗裂防水混凝土的有关设计、施工和材料的基本原则与要求。

1.3本指南所指的CSA抗裂防水混凝土是掺用CSA抗裂防水剂的商品混凝土或现场拌制混凝土。

1.4 本指南没有列出的事项，应参照现行国家标准与行业标准的其它有关规定。

1.5 本指南的有效实施有赖于设计、施工、抗裂防水剂供应商、商品混凝土搅拌站、监理和建设单位的共同合作。

2 术语

2.1 CSA抗裂防水混凝土——采用CSA抗裂防水剂配制的，显著提高抗裂、防渗双重功能的混凝土。

2.2 限制膨胀率——混凝土的膨胀被钢筋约束限制时导入约束体的应变，用钢筋的单位长度伸长值表示。

2.3塑性膨胀率——混凝土塑性阶段无约束状态下的体积膨胀率。

2.4 单位抗裂防水剂用量——每m3混凝土中的抗裂防水剂质量，kg。

2.5 单位胶凝材料用量——每m3混凝土中的水泥、掺合料和抗裂防水剂的质量之和。用粉煤灰和高炉矿渣微粉等做掺合料时，其质量计入胶凝材料总量，kg。

2.6 水胶比——混凝土中的水与胶凝材料的质量比。

2.7 抗裂防水剂内掺量——混凝土中抗裂防水剂占胶凝材料总量的百分含量。

2.8膨胀加强带——一种减免后浇带的技术措施。采用填充用膨胀混凝土浇筑的一定宽度的部位，两侧相邻区间浇筑补偿收缩混凝土。

2.9施工缝——混凝土有计划的分区、分块浇筑时，不同时间两次浇筑的混凝土之间的接缝

2.10无缝设计——超长或大面积钢筋混凝土结构，使用CSA抗裂防水混凝土时，不设后浇带的设计方法。

2.11结构自防水——使用CSA抗裂防水混凝土的钢筋混凝土结构，使承重结构与防水结构合二为一，一种区别于柔性防水的刚性防水方式。

3 CSA抗裂防水混凝土的特点

3.1 一般规定

CSA抗裂防水混凝土必须满足设计所要求的强度等级、膨胀性能、抗渗性和耐久性的技术指标，新拌混凝土必须具有良好的工作性。

3.2  限制膨胀率和塑性膨胀率

按照GB50119中附录B的实验方法，硬化后的混凝土的限制膨胀率应该符合表3.1的要求；按照企标Q/TBJX13—2006的规定，混凝土塑性膨胀率应大于零。

表3.1  限制膨胀率指标

| 指 标 用 途 | 限制膨胀率／×10-4 | 限制收缩率／×10-4 |
| --- | --- | --- |
|  | 水中14d | 空气中28d |
| 补偿收缩（抗裂防水）混凝土 | ≥1.5 | ≤2.0 |
| 填充混凝土 | ≥2.5 | ≤2.0 |

3.3强度

3.3.1 混凝土的强度以龄期28d的抗压强度为准，对于大体积混凝土工程，宜采用60d或90d强度标准。

3.3.2 CSA抗裂防水混凝土的设计强度等级不宜低于C20，后浇带、膨胀加强带设计强度等级不宜低于C25。

3.3.3 CSA抗裂防水混凝土的强度试体制作和检验按照GB／T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》进行。

4设计注意事项

4.1一般规定

在使用CSA抗裂防水混凝土的构筑物设计中，应在设计图纸中注明不同结构部位的最小限制膨胀率指标要求，可标注抗裂防水剂的掺量，最终掺量以限制膨胀率为准。本章未涉及的事项按GB50010《混凝土结构设计规范》规定执行。

4.2混凝土的限制膨胀率设计取值

限制膨胀率的设计取值见表4.1。

表4.1限制膨胀率的设计取值

| 适用结构部位 | 最小限制膨胀率（×10-4） | 最大限制膨胀率（×10-4） |
| --- | --- | --- |
| 底板结构 | 1.5 | 3.0 |
| 梁、墙休结构、楼板 | 2.0 | 4.0 |
| 后浇带、膨胀加强带等填充部位 | 2.5 | 5.0 |
| 钢管填充用混凝土 | 3.5 | 5.5 |

4.3 结构设计注意事项

4.3.1 膨胀加强带

膨胀加强带可部分或全部取代后浇带，膨胀加强带一般设在原后浇带的位置上，根据构件厚度带宽2~3m，其它构造与后浇带基本相同。膨胀加强带分为连续式、间歇式与后浇式三种形式图1、2分别是连续式和后浇式浇筑方法示意图，箭头表示浇筑方向。后浇式膨胀加强带与后浇带设计方法相同，但填充的时间可大大提前，一般7天后即可回填。连续式浇筑混凝土时，在带的两侧用密孔铁丝网将带内混凝土与带外混凝土分开。间歇式、后浇式浇筑时，混凝土施工缝的处理方法与普通混凝土或者防水混凝土相同。

4.3.2 施工缝

采用CSA抗裂防水混凝土，根据工程特点，可划分为多个施工流水段进行混凝土的施工，各施工段之间可设施工缝。对于超长结构，采用流水作业法浇筑混凝土时，CSA抗裂防水剂的掺量应比常规掺量提高1～2％；对于防水工程，施工缝处应设止水措施。

4.3.3混凝土连续浇筑允许的结构最大长度，墙体不宜大于60m，板式结构不宜大于120m，可按表4.2确定。

2000

CSA抗裂防水混凝土

钢丝网

膨胀加强带混凝土

2000

先浇筑的CSA混凝土

后浇筑的CSA混凝土

钢丝网

施工缝，有防水要求时应同时设止水措施

膨胀加强带

图1  连续式膨胀加强带

图2  间歇式膨胀加强带

表4.2  CSA抗裂防水混凝土连续浇注的结构长度

| 结构类别 | 结构长度L/m | 结构厚度H/m | 浇注方式选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体 | L≤60 | / | 连续浇注 |
|  | L≥60 | / | 断续浇注。间歇式、后浇式膨胀加强带或施工缝 |
| 板 | L≤60 | / | 连续浇注 |
|  | 60＜L≤120 | H≤1.5 | 连续浇注，连续式膨胀加强带 |
|  | 60＜L≤120 | H＞1.5 | 断续浇注，后浇式、间歇式膨胀加强带或施工缝 |
|  | L＞120 | / | 断续浇注，后浇式、间歇式膨胀加强带或施工缝 |

备注：

设置的膨胀加强带条数及形状应根据工程构造与尺寸确定，当长/宽比较大或构造复杂时，相邻加强带、后浇带或者施工缝的间距应适当减小。

对于因超长、大面积采用断续浇筑的工程，可分区段连续浇筑，在相邻区段之间可设后浇式膨胀加强带、施工缝等，后浇式膨胀加强带实质上是一种加宽、加强的后浇带。

对于泵送混凝土，采用膨胀加强带连续或者间歇施工存在更换混凝土配合比问题，不易控制，可采用施工缝形式解决，但抗裂防水剂的掺量应比常规掺量提高1～2％，一次性浇筑的长度应适当减小。

在确定伸缩缝间距及连续浇筑的构件最大长度时，对基础混凝土可适当放宽，对墙体结构应从严控制。

C50（含C50）以上的混凝土收缩大，不宜连续浇筑，每次的浇筑段长度也不宜过长，应从严控制。

4.3.3 配筋

4.3.3.1抵抗温度收缩的钢筋可利用结构原有的钢筋贯通布置，也可按照“细、密”的原则另外设置构造钢筋网，并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接。最小配筋率见表4.3。

表4.3   不同结构的最小配筋率

| 结构部位 | 最小配筋率/μ/％ | 布筋方式 | 钢筋间距/㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 底板 | 0.15 | 双层、双向 | 按现有结构设计规范 |
| 楼板、顶板 | 0.25 | 双层、双向 | 100~200 |
| 墙体 | 0.40 | 双排 | 100~150 |

4.3.3.2 加强钢筋

①梁两侧宜设间距不大于200mm的腰筋。

②墻柱相邻部位宜增设直径Φ8~Φ10mm的水平钢筋，长1500mm，插入柱内部分不低于150mm，其余部分插入墙内，增加量为原通向钢筋配筋率的10%~15%。

③结构开口的出入口位置、结构截面变化处、构造复杂的突出部位、楼板预留孔洞、标高不同的相邻构件连接处等宜提高钢筋配置水平。

④膨胀加强带、施工缝部位的配筋形式参照后浇带方法执行。

4.3.4 结构自防水

采用CSA抗裂防水混凝土的地下结构或水工结构，可只做结构自防水，不做柔性防水。

4.3.4.1间歇式和后浇式膨胀加强带、施工缝、后浇带必须有止水措施。具体细部做法按现有防水技术规范执行。

4.3.3.2墙体的水平施工缝、竖向施工缝、后浇带的两侧、间歇式和后浇式膨胀加强带的两侧，拆模后，沿缝上下或者左右各100mm宽，首先清理干净，然后采用聚合物水泥防水涂料进行局部加强防水处理，支撑模板的对穿螺栓端头也应采用聚合物水泥涂料进行局部加强防水处理。防水要求高的工程，也可在外墙全部迎水面做聚合物水泥防水涂料涂膜防水。

5 混凝土材料的选择

5.1 水泥

符合GBl75《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》，GBl344《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》及GBl2958《复合硅酸盐水泥》、GB200《中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》规定的水泥。

5.2 CSA抗裂防水剂

抗裂防水剂的性能必须符合JC476《混凝土膨胀剂》的要求以及JC474-1999《砂浆、混凝土防水剂》的要求（强度除外，因JC476对强度已有要求）。同时要求其泌水率比小于10%，并在凝结时间大于10小时的前提下混凝土无塑性收缩（根据GB50119附录C测定的1d竖向膨胀率>0）。

5.3  外加剂和掺合料

5.3.1 使用的减水剂、缓凝剂、泵送剂、防冻剂等混凝土外加剂必须分别符合GB8076《混凝土外加剂》、JC473《混凝土泵送剂》、JC475《混凝土防冻剂》的规定。

5.3.2 作为掺合料使用的粉煤灰必须符合GBl596《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定：使用矿渣粉必须符合GB／T18046《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》的规定。不得采用氧化钙含量大于8％和游离氧化钙含量大于1％的高钙粉煤灰。

5.4 骨料

使用的骨料应符合JGJ52《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和JGJ53《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定。

5.5 水

应符合JGJ63《混凝土拌合用水标准》的规定。

6 配合比

6.1 一般规定

CSA抗裂防水混凝土的配合比必须满足设计所需要的强度、膨胀性能、抗渗性、耐久性技术指标和施工工作性要求。配合比设计按JGJ55《普通混凝土配合比设计规程》进行，但应根据工程需要的限制膨胀率设计值来确定抗裂防水剂的掺量。

6.2 单位抗裂防水剂用量

单位抗裂防水剂用量以所需膨胀率为目标，原则上应通过试验加以确定。在不具备试验条件时可参照表6.1取值。

表6.1  抗裂防水剂最大和最小用量

| 适用混凝土 | 单位混凝土中的抗裂防水剂掺量（占胶凝材料总量%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 |
| 抗裂防水混凝土 | 12 | 9 |
| 填充用膨胀混凝土 | 14 | 13 |

6.3 水胶比

6.3.1 CSA抗裂防水混凝土的水胶比不宜大于0.55。单位用水量应尽量减少。

6.3.2 以混凝土的抗压强度为主要因素确定水胶比时，抗压强度与水胶比的关系须通过试验确定，试验所用的混凝土须掺入抗裂防水剂。试验龄期以28d为标准。

6.3.3 以混凝土的抗冻性为耐久性指标确定水胶比时，按GB50010《混凝土结构设计规范》规定执行。

6.3.4 以混凝土耐化学侵蚀作用为耐久性指标确定水胶比时，按如下进行：

(a)  混凝土与含硫酸盐SO42-大于0.2%的土或水接触的情况下，其值小于表6.2中的(c)。

(b)  使用融雪剂的混凝土，其值小于表6.2中的(b)。

6.3.5用于海洋构筑物的钢筋混凝土，按表6.2(a)取值。

表6.2  以混凝土耐化学侵蚀作用为耐久性指标确定的最大水胶比

| 环境类型 | 水胶比 |
| --- | --- |
| （a）海洋大气中 | 0.45 |
| （b）潮差区 | 0.45 |
| （c）海水中 | 0.50 |

6.4 单位胶凝材料用量

单位胶凝材料用量根据单位用水量和水胶比确定。胶凝材料的组成用下式表示：

B = C+E+F

式中，B为单位胶凝材料用量，C为单位水泥用量，E为单位抗裂防水剂用量，F为单位掺合料用量。

采用CSA抗裂防水混凝土时，参照GB50119执行，即配制补偿收缩混凝土时单位胶凝材料最小用量为300kg/m3，填充用膨胀混凝土单位胶凝材料最小用量为350kg／m3。

6.5 氯离子含量

1m3混凝土中胶凝材料所含有的氯离子量，应符合GB50164《混凝土质量控制标准》的要求，预应力混凝土最大氯离子含量为0.06%。

6.6 碱含量

1m3混凝土中的碱含量不得大于GB50010《混凝土结构设计规范》的规定值，当使用非碱活性集料时，对混凝土中的碱含量不作特别限制，碱含量按Na2O+0.658K2O计算。

7 混凝土制造和运输

7.1 一般规定

CSA抗裂防水混凝土在预拌混凝土工厂或者工地现场制造均可。拌制前必须决定使用的外加剂种类。拌制泵送CSA混凝土时，可以只使用CSA抗裂防水剂，其它化学外加剂由预拌工厂确定；也可采用多功能泵送型CSA抗裂防水剂。

7.2 计量

对混凝土的各种材料必须进行正确计量。CSA抗裂防水剂与其他化学外加剂的计量装置应定期校验，使用前应进行零点校核，保持计量准确。

使用袋装CSA抗裂防水剂时，可以用袋计数，但是，未满1袋者，必须按称量计量。

允许的材料每盘称量偏差应符合表7.1的规定。

表7.1   原材料每盘称量的允许偏差

| 材料名称 | 允许偏差 % |
| --- | --- |
| （a）水泥、抗裂防水剂、掺合料 | ±2 |
| （b）细、粗骨料 | ±3 |
| （c）水、外加剂 | ±1 |

7.3  搅拌

混凝土搅拌必须充分、均匀，对于预拌混凝土，其搅拌时间与普通混凝土相同，对于现场拌制的混凝土的搅拌时间要比普通混凝土延长30S以上。

CSA抗裂防水剂投入搅拌机的顺序应预先规定，投入时应避免抗裂防水剂在中途的附着、固结，在搅拌机内的混凝土未全部排出的情况下，不得投入新料。

7.4  运输

运输指混凝土出料到浇注为止的混凝土输送过程，当天气炎热或运输距离较远以及其它原因导致混凝土坍落度损失较大时，严禁向混凝土中加水来提高坍落度。可以采用高效减水剂部分后掺法以满足泵送施工要求。

8 混凝土浇筑和养护

8.1 一般规定

按照GB50164《混凝土质量控制标准》进行。

8.2 浇筑

(1) 浇筑混凝土之前要制定周密的浇筑计划。

(2) 采用尽量减少混凝土材料分散离析的方法浇筑混凝土，并振捣密实。

(3) 施工中遇到雨雪冰雹需留施工缝时，对新浇混凝土部分应立即用塑料薄膜覆盖，如混凝土己硬化，应在其上铺上20mm~30mm厚的CSA水泥砂浆，再接着浇筑混凝土。

8.3 养护

8.3.1 一般要求

(1)  混凝土浇筑后必须进行充分养护，以避免受到低温、干燥以及急剧的温度变化影响。

(2)  混凝土在硬化过程中必须加以保护，避免早期受到震动、冲击和压力。

(3) 大风天气浇筑混凝土，应及时采取覆盖措施，防止混凝土表面失水过快而产生大量的表面裂缝。

(4)  雨季施工必须有防雨措施。

8.3.2 冬季施工

冬季施工时，构件拆模时间宜延至7d以上，覆盖保温材料前应先铺一层塑料薄膜保水，然后在薄膜上部再覆盖岩棉被等保温材料。

冬施期间，不宜采用对混凝土直接加热、蒸汽或其他快速养护措施进行养护，但可采用搭设保温棚，使混凝土处于正温的措施进行养护。

9 施工缺陷的处理措施

9.1蜂窝、孔洞，应剔除松动部分，然后用CSA水泥砂浆填实；如孔洞尺寸大，应使用填充用细石CSA微膨胀混凝土。

9.2对于贯通性裂缝，无论裂缝宽度大小，均须进行修补，可用压力灌浆法修补。对于非贯通性裂缝，可凿成凹形槽用刚性防水材料或膨胀水泥砂浆修补，然后再涂刷防水涂料。