唐山北极熊建材有限公司

成果的简要说明

- 技术性能

CSA混凝土抗裂防水剂是由多种有机和无机组分配制而成的刚性抗裂防水材料，其中不仅含有高效膨胀抗裂组分-唐山北极熊特种水泥有限责任公司专利产品高效CSA膨胀剂，而且配有塑性膨胀组分、防渗减缩组分，成功地将塑性膨胀、硬化后的膨胀与减缩有机结合起来，达到防水抗裂的双重目的

。该抗裂防水剂的性能既能符合JC476-1998«混凝土膨胀剂»标准要求，又能满足JC474-1999«砂浆、混凝土防水剂»标准中混凝土防水剂要求。为适应商品泵送混凝土的发展需要，并满足不同工程、不同气温条件和不同混凝土强度等的要求，也可将CSA混凝土抗裂防水剂配制成同时具有防渗、抗裂、减水、缓凝、早强、高强、防冻和泵送等功能。

（1）在水泥中掺加9～11%的CSA防水剂，除减少混凝土的塑性收缩外，对于硬化后的混凝土，可产生2/万以上的微膨胀，补偿或减少混凝土的体积收缩，由于含有防渗密实组分和减缩组分，混凝土后期收缩小，混凝土的密实性比掺膨胀剂的混凝土进一步提高。

（2）CSA混凝土抗裂防水剂的膨胀稳定期短，一般14天以后不再有明显膨胀，对砼后期强度无影响

（3）掺CSA混凝土抗裂防水剂可大大提高砼的抗渗性，在适当条件下，可使砼抗渗标号大于S30

（4）由于配有防渗减缩的有机物组分，加入CSA抗裂防水剂的混凝土黏聚性好，不易离析、泌水；因而可有效防止蜂窝麻面的出现。

（5）由于含有高效膨胀剂，掺加CSA抗裂防水剂的混凝土，同掺加膨胀剂的混凝土一样，能实现超长结构的无缝施工。

（6）CSA抗裂防水剂的早期膨胀发挥快，膨胀率大，适应于目前的水泥普遍变细、早期强度发展较快、裂缝出现较早的特点。

- 适用范围：

由于具有优良的抗裂防渗功能，CSA抗裂防水剂特别是适用于如下工程：

（1）地下工程，如地铁、隧道、地下车库、人防工程及高层建筑的地下室等；可减少或免除后浇带，进行超长结构无缝施工。

（2）水池、污水处理厂、贮罐、大坝等抗渗抗裂要求较高的工程。

（3）刚性自防水屋面、防渗砂浆层和防潮砂浆层等。

（4）建筑物后浇缝、框架结构接头的锚接。

- 经济效益和社会效益

利用CSA抗裂防水剂的抗裂和防水性能，可以在部分地下工程中（如建筑物地下室地底板）只作混凝土结构自防水，而不做柔性防水，这样可以大大节约直接投资费用。

由于可减少或免除后浇带，进行超常结构无缝施工，并消柔性防水，使得施工费用减少，工期加快，可提高投资效率。

对裂缝控制效果好，使混凝土裂缝减少或者避免，能减少混凝土的裂缝修复或者堵漏费用，减少有害介质对混凝土和钢筋的危害，提高混凝土的耐久性，也减少防水工程的后期维修费用。

与传统的膨胀剂和防水剂相比，抗裂性和防水性的进一步提高，促进了材料向多功能方向的发展，具有良好的社会效益。