国内**厂铝酸盐水泥和唐山北极熊建材有限公司超高强水泥对比

| 项目\指标\标号 | 单位 | 铝酸盐水泥 | 硫铝酸盐水泥 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CA-50 原高铝水泥 725 | CA-50 原高铝水泥 925 | 超高强水泥 CSA-Ⅲ | 超高强水泥CSA-Ⅱ | 超高强水泥CSA-Ⅰ |
| 细度 | 0.045万筛筛余 | % | < 20.0 | / |
|  | 比表面积 | m2/kg | > 300 | 380-420 和 480-520 |
| 凝结时间 | 初凝 | 分 钟 | > 30 | ≥25 |
|  | 结凝 | Mpa | < 360 | ≤350 |
| 抗压强度 | 一天 | Mpa | 50.0 | 60.0 | ≥50 | ≥50 | ≥60 |
|  | 三天 |  | 60.0 | 70.0 | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
|  | 七天 |  |  |  | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
| 抗折强度 | 一天 | Mpa | 6.5 | 7.5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 |
|  | 三天 |  | 7.5 | 8.5 | ≥8 | ≥9 | ≥10 |
|  | 七天 |  |  |  | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
| 化学成份 | AL2O3 | % | 50≤AL2O3≤60 | ≥34 | ≥35 | ≥36 |
|  | SiO2 | % | ≤ 8.0 | ≤ 10.0 | ≤ 8.0 | ≤6.5 |
|  | Fe2O3 | % | ≤ 2.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-2.5 |
|  | R2O | % | < 0.4 | / | / | / |
|  | CaO | % | <41 | 41.5-43.5 | 40.5-42.5 | 40.0-41.5 |
|  | MgO | % | <1.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | 1.5-2.5 |
|  | SO3 | % | <0.1 | 8.5-9.5 | 8.5-10.5 | 9.0-11.0 |
|  | TiO2 | % | <4.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
|  | Na2O+K2O | % | <0.4 | / | / | / |
|  | CI- | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

| 铝酸盐水泥 | 硫铝酸盐水泥 |
| --- | --- |
| CA | CA2 | C12A7 | C2AS | C4A3S | C2S | C4AF | CT |

主要矿物组分比较